교육 영상 시연용 가상 자료
한글 시험 보고서 · 원문 v0.9
대현테크(가명) 연구소 · 자동차 부품 제조 · 평택 2공장
	항목
	내용

	보고서 번호
	DH-TR-26010

	제품
	DH-BK01(가명) 철 서스펜션 브래킷

	기록자 / 검토자
	연구원(가명) / 검토자(가명)

	시험 기간
	2026-10-05 09:00 ~ 2026-10-26 05:00

	자료 상태
	수치와 용어 검토 전. 외부 발송 금지.


1. 목적 및 시험 조건
기존 코팅 A와 신규 코팅 B의 붉은 녹 발생 면적을 비교한다. 이 시험은 기본 편의 계획과 별개로 완료된 가상 시험이다.
대상: DH-BK01 철 서스펜션 브래킷. 시료 A-1~A-5, B-1~B-5, 각 5개. 같은 시료를 96·240·500시간에 관찰했다.
시험 방법: 사내 시험 기준 DH-T-12(가명) 발췌. 염수 농도 5.0±0.5%, 시험조 온도 35±2℃, 총 500시간. 국제 표준에 대한 적합성이나 시험기관 인정은 확인하지 않았다.
시료 노출 평가 면적에서 붉은 녹 면적을 %로 기록했다. 사진 번호는 시료-시점이다. 0은 측정값 0, 미기입은 측정값을 기록하지 못했다는 뜻이다.


2. 관찰 결과 요약
	코팅
	96시간 평균(%)
	240시간 평균(%)
	500시간 평균(%)
	500시간 유효 건수

	A
	0.04
	0.80
	3.00
	5

	B
	0.00
	0.10
	0.28 (재검토 필요)
	4


표의 B 500시간 0.28%는 초안에 적힌 값이다. 원자료에서 합계와 유효 건수를 다시 확인해야 한다. B-5의 500시간 녹 면적은 미기입이다.
B-4의 500시간 녹 면적은 기록 이미지에 0.6%로 적혀 있다. 이미지는 측정값의 전사 확인용이며 실제 부품 사진이나 판정 증거 사진이 아니다.
도막 부풀음: 기록이 있는 관찰 29건에서 없음. B-5 500시간은 미기입이며 전체 30건에서 없음으로 쓰지 않는다.
첨부 엑셀의 원기록 표기: B-04는 B-4와 같은 시료. B-4 240시간의 0.2%는 값 안에 단위가 포함된 표기다. 지우지 말고 검수 기록에 남긴다.
3. 결론 초안
관찰된 시료에서는 코팅 B의 500시간 녹 면적 평균이 코팅 A보다 작았다. 누락된 B-5 값 때문에 전체 시료가 동일하게 거동했다고 단정하지 않는다.
고객 요구: 500시간 후 붉은 녹 없음 (확인 필요). 0보다 큰 기록과 누락값이 있으므로 전체 합격이라고 표현하지 않는다. 고객 기준의 적용 범위 확인 전 최종 판정은 보류한다.
권장 조치: B-5 원기록 확인, 0.28% 재계산, 고객 요구 확인 후 검토자가 최종 판정을 별도 승인한다.
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