교육 영상 시연용 가상 자료
교육 영상 시연용 가상 자료
완성 예시 · A 소재 변경 검증 계획 (승인 전 초안)
대현테크 연구소 · 평택 2공장 (가명) | DH-CV02 비구조용 배선 보호커버 (가명)
1. 검토 결론과 승인 조건
A를 우선 시험하고 C는 예비 후보로 둔다. B는 제공자료상 내열 120℃·강도 120MPa로 기준 150℃·160MPa에 미달한다. A도 150℃·170MPa라는 명목값만으로 합격 처리하지 않는다.
예시 비용: A 양품당 352.58원. 연간 절감 4,221,334원, 1회 시험비 1,200,000원 제외 첫해 순절감 3,021,334원. 불량률 3%·연간 양품 120,000개·연간 전량 전환 가정. 실제 절감 실적이 아니다.
	진행 문턱
	완료 조건
	담당

	자료 일치
	같은 방법·시료 상태의 성적서와 적용 요구 목록 확인
	R·Q

	시험 시작
	실제 시험법·개수·안전·판정 기준 승인
	R·Q

	양산 전환
	시험 적합·시범 생산·고객 승인 완료
	Q·M




2. 시료와 측정안
교육용 합의 가정: 현재·A 각각 10개, 소재별 2개 제조 묶음에서 5개씩 확보. 총 20개. 동일 형상·금형·조립 위치·기준면을 유지한다. 소재별 준비와 건조 조건은 승인된 지시를 따르고 실제 값을 기록한다. 같은 설정을 무조건 강요하지 않는다.
	단계
	대상·기록
	교육용 판정 기준

	조립 전 확인
	현재 1~10 / A 1~10; 제조 묶음·원료·준비 조건 기록
	모양·조립 위치 변경 없음

	조립·노화 전
	20개 모두 같은 3개 위치의 틈새 기록
	기준면·도구·환경 승인 후 측정

	열 노화 후
	80℃·168시간 후 20개 틈새 재측정
	각 개체 최대 0.5mm 이하

	유지력
	현재·A 각각 1~5번, 총 10개 측정
	각 개체 200N 이상

	보관
	현재·A 각각 6~10번, 총 10개
	불합격값을 지우기 위한 대체 시료로 사용 금지


표준 번호·시료 준비·환경·측정 속도·장비·반복성·안전은 확인 필요. 시험 개수는 교육용 초안이며 통계적 보증을 뜻하지 않는다. 난연·환경물질·내약품 등 추가 적용 시험이 확인되면 예산·일정을 다시 승인받는다.


3. 일정·예산·중단과 보고
	상대 일정
	할 일
	담당

	착수 전
	기준·적용 요구·공급 조건·시험예산 승인
	R·Q·P

	승인 후 1주차
	시료 준비·노화 전 기록·시험 시작
	R·M

	승인 후 2주차
	168시간 후 측정·근거 정리
	R·Q

	승인 후 3주차
	시범 생산 계획·불량률 가정 갱신
	M·P

	양산 변경 전
	추가 요구 충족·고객 승인 완료 확인
	Q


	시험 예산 (예시)
	원

	시료·준비
	300,000

	유지력 측정
	500,000

	열 노화
	200,000

	치수·정리
	200,000

	합계
	1,200,000


1개라도 기준을 벗어나면 전환을 보류하고 원인·측정 상태를 기록한다. 평균으로 불합격을 덮지 않는다. 재시험은 원인·조건·추가 예산 승인 후 한다. 원본값은 보존한다. 모든 적용 요구가 확인되기 전 양산 합격이나 절감 실적으로 보고하지 않는다.




