교육 영상 시연용 가상 자료
교육 영상 시연용 가상 자료
현재 소재 사양·변경 검토 메모
대현테크 연구소 · 평택 2공장 (가명) | DH-CV02 비구조용 배선 보호커버 (가명)
1. 바꾸려는 이유와 고정할 조건
배선 보호커버의 소재비 검토 요청. 현행 PA66-GF30을 기준으로 비교한다. 비구조용 보호 부품이며 고객 승인 전 양산 소재 변경은 금지한다. 소재 등급은 모두 가상이고 실제 제품 사양을 뜻하지 않는다.
	항목
	교육용 현행 값

	단가·투입 질량
	3,800원/kg · 투입 1개당 0.100kg

	연간 물량
	필요 양품 120,000개. 월별 수량은 엑셀 참조

	불량률
	현행 2%, 후보 값은 미실측 추정

	비용 범위
	부가세 별도·운송비 포함. 회수재 수익 0원. 일반 가공비는 동일하여 비교에서 제외

	변경 범위
	소재만 비교. 기존 모양·금형·조립 위치 유지. 변경이 필요하면 이번 범위에서 재검토

	현행 참고 물성
	내열 170℃·인장강도 180MPa. 교육용 공급자료 값, 동일 조건 시험 증거 아님




2. 먼저 지켜야 할 교육용 검토 기준
	항목
	교육용 기준
	상태

	공급자료 1차 선별
	내열 150℃ 이상·인장강도 160MPa 이상
	동일 측정 방법·시료 상태인지 확인 필요

	조립 유지력
	80℃·168시간 후 200N 이상
	교육용 합의 가정. 실제 사내·고객 기준 확인 필요

	조립 틈새
	80℃·168시간 후 최대 0.5mm 이하
	기준면·측정 위치는 조립 그림 참조

	설계 범위
	금형·모양·조립 위치 변경 없음
	달라지면 별도 설계 검토

	추가 요구
	난연·환경물질·내약품·고객 변경 절차
	적용 여부와 증빙 확인 필요


위 숫자는 교육용 사내 검토 가정이다. 자동차 부품의 실제 적합성을 보증하지 않는다. 후보의 공급자료 숫자가 기준 이상이어도 합격으로 기록하지 않는다. 후보 B는 공급자료상 내열·강도가 모두 미달이므로 현 조건 비교에서 제외한다.


3. 역할·진행 조건·미확인 목록
	역할(가명)
	할 일

	연구원 R
	자료 근거·방법 일치 확인, 시험안 작성

	품질 담당 Q
	판정 기준·고객 변경 승인 절차 확인

	구매 담당 P
	운송 포함 단가·공급 조건·유효 기간 재확인

	생산 담당 M
	불량률·추가비 가정과 실제 성형 조건 확인


우선 A, 예비 C. A는 흡습 상태에 따른 조립 틈새와 유지력 확인이 필요하다고 가정한다. 이 가정 자체도 공급사와 확인한다. 시험 전 실제 표준 번호·시료 준비·측정 장비·안전·작업 조건을 연구원과 품질 담당자가 승인해야 한다.
시료안: 현재 10개·A 10개, 소재별 2개 제조 묶음에서 각 5개. 전부 조립 틈새를 측정하고 열 노화 후 재측정한다. 각 소재 1~5번으로 유지력을 측정하고 6~10번은 보관한다. 대표성 확인과 최종 개수 승인은 별도로 받는다. 시험 완료 전 절감액은 예상치다.




